第 2 章 Q370qENH和Q355B腐蚀及腐蚀后拉伸力学性能研究

2.1腐蚀试验

2.1.1腐蚀试件

本试验所用材料为普通低合金钢Q355B和耐候钢Q370NH，参考规范GB/T228.1—2021《金属材料拉伸试验》【1】设计试件。试件截面厚度为 6mm，平行段宽 20mm、长 65mm，过渡段曲率半径为30mm，在此基础上，将试件夹持段和过渡弧用防腐胶带包裹住，平行段20mm*60mm作为腐蚀区域。如图 2-1 所示:

图2-1：标准拉伸试件

标准拉伸试件腐蚀周期为5天、10天、15天、20天、30天、40天、60天、80天、100天，共9组，每组Q370NH、Q355B钢各2个，一共18个试件。分组见表 2-2，“NH1-5”、“Q1-5”中的“NH1” 代表 Q370NH 钢中第一个试件，“Q1”代表 Q355 钢第一个试件，“5”代表腐蚀天数为 5 天。

表2-2试件编号

| 腐蚀周期 | 钢材类别 | 试件编号 | 钢材类别 | 试件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Q355NH | NH1-5/NH2-5 | Q355 | Q1-5/Q2-5 |
| 10 |  | NH1-10/NH2-10 |  | Q1-10/Q2-10 |
| 15 |  | NH1-15/NH2-15 |  | Q1-15/Q2-15 |
| 20 |  | NH1-20/NH2-20 |  | Q1-20/Q2-20 |
| 30 |  | NH1-30/NH2-30 |  | Q1-30/Q2-30 |
| 40 |  | NH1-40/NH2-40 |  | Q1-40/Q2-40 |
| 60 |  | NH1-60/NH2-60 |  | Q1-60/Q2-60 |
| 80 |  | NH1-80/NH2-80 |  | Q1-80/Q2-80 |
| 100 |  | NH1-100/NH2-100 |  | Q1-100/Q2-100 |

2.1.2腐蚀方法

为获得不同腐蚀周期下的腐蚀试件，采用人工加速腐蚀试验的方式获取。腐蚀过程参照规范《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GBT 10125-2021）【2】的内容进行。所使用的盐雾腐蚀试验箱为ASR-120A智能型盐雾腐蚀试验箱，试验机内箱尺寸为1200×1000×500mm(L×D×H)，外箱尺寸为 1900×1300×1400mm(L×D×H)，总容积 600L，盐水箱容积 25L，最大承重 30kg，盐雾腐蚀试验箱如图3-2所示。为模拟岛礁大气下的腐蚀环境，利用氯化钠、硫酸钠、氯化钙现场配制腐蚀溶液【3】。配置过程如下：首先用自来水溶解氯化钠，配制成为 50g/L 左右的氯化钠溶液，然后在制备好的氯化钠溶液中加入浓度为 0.5g/L 左右的硫酸钠和0.5g/L左右的氯化钙，搅拌均匀后向混合溶液中缓慢滴入稀盐酸，边添加边搅拌，直至溶液 PH 值处于 4左右。将配好的溶液倒入腐蚀箱的盐水槽内，并把腐蚀试件装入腐蚀箱中，便可以启动腐蚀箱进行连续盐雾腐蚀。

采用智能盐雾箱自带的程序试验，在喷雾和排雾的腐蚀环境下进行周期性加速腐蚀试验，程序将一个腐蚀循环周期设置为两个阶段。通过间歇性喷雾（喷雾-排雾循环）减少设备连续运行负荷，同时加速材料腐蚀以缩短试验周期，更接近实际中材料经历的岛礁下的腐蚀环境。

阶段一：2h 的喷雾阶段，该阶段持续喷淋质量分数为5%NaCl+0.05%Na2SO4+0.05%Cacl2混合溶液，并通过加热装置保持箱内温度在(40±2)℃。湿度控制在95%以上。对应图3-3试验温度段。

阶段二：1h 的排雾阶段，停止喷淋混合溶液，并通过加热装置保持箱内温度恒定，湿度保持保持在95%以上。对应图3-3饱和温度段。

图3-2盐雾箱加速腐蚀试验         图3-3试验设定程序图

所有试件处理完毕并确认程序设置无误后，将制备好的拉伸试件均匀置于盐雾箱内，借助盐雾箱模拟腐蚀环境以加速腐蚀过程。加速腐蚀时间设置为 5 天、10 天、15 天、20 天、30 天......100 天，共 19 组，每种钢材每组用于拉伸加载的试件各两个。

腐蚀期间定期往腐蚀箱内添加现场调配的腐蚀试剂，以保证腐蚀顺利进行。当试件腐蚀到相应时间后即将腐蚀试件取出并对腐蚀表面进行水洗清洁和酸洗除锈。水洗即用清水将试件表面冲洗干净，酸洗即用现场配制的酸洗试剂对试件进行浸泡清洁。酸洗试剂采用 500mL 盐酸（HCl，ρ=1.19g/mL），5g 1,3-二丁基-2-硫脲，加蒸馏水配置成 1000mL 溶液，在室温下将腐蚀试件放入配置好的酸洗试剂中浸泡3min 至表面光亮后取出并清洁干净即可。清洁完成后用塑膜将试件包裹起来，防止试件二次腐蚀。酸洗过程参照规范《金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除》（GBT 16545-2015）【4】进行。

2.2腐蚀后试件形貌

2.2.1锈层宏观形貌

Q370NH和Q355钢试件经不同周期盐雾腐蚀试验后，其表面腐蚀产物随时间逐渐累积，宏观形貌发生显著变化，如图 2-4 所示。随着腐蚀时间的延长，腐蚀产物不断生成并逐层叠加挤压，试件表面由初始的平坦状态逐渐变得凹凸不平，局部区域可见明显的锈层鼓包与破损现象。结合腐蚀周期与钢材表面宏观形貌的演变规律，可将腐蚀过程划分为 3 个阶段：腐蚀初期（0~30 天）、腐蚀中期（30~60 天）及腐蚀后期（60~100 天）。

Q370NH钢：腐蚀初期，耐候钢表面锈层呈现从局部萌生到逐步扩展的过程：腐蚀时长为5天时，试件表面锈层主要为均匀分布的浅红棕色初始锈点，局部伴随少量黑色锈层；随着腐蚀时间的延长，锈层厚度不断增加，红棕色锈层逐渐连片，锈层表面开始出现轻微凹凸不平；腐蚀时长为30天时，锈层整体呈红褐色，局部区域因腐蚀产物堆积形成锈瘤，表面锈层结构较为疏松；腐蚀中期，锈层发展呈现从疏松向相对致密过渡的特征：随着腐蚀时间的延长，试件锈层厚度持续累积，表面粗糙度因腐蚀产物的不均匀生长显著增大。试件表面锈层呈现黑色与红褐色的交织分布，黑色腐蚀产物在锈层中形成不规则条纹或块状分布，表面分布有明显的褶皱；腐蚀后期，试件锈层厚度继续增加，锈层颜色加深至黑褐色。因腐蚀产物的长期积累，试件表面可以观测到明显的锈层鼓包现象，且在试件边缘处有出现明显的裂纹与剥落现象。

Q355钢：腐蚀初期，碳钢和耐候钢的发展有所不同，其锈层生长速度慢于耐候钢。但随着腐蚀时间的延长，其更早出现局部鼓包和锈瘤现象，表面更为粗糙；腐蚀中期，锈层厚度不断增长，锈迹颜色由红棕色向深棕色转变，锈层表面可以见到明显的腐蚀产物堆积形成的“瘤状”和“鳞片状”凸起。此时锈层较为脆弱，在轻微扰动下锈层就可能会发生脱落；腐蚀后期，试件锈层厚度继续增加，锈层整体呈现黑褐色，锈层凸起进一步加大，同时局部锈层出现裂纹与剥落现象。

结合两种钢材锈层随时间的演变规律可见：腐蚀时间较短时，锈层主要表现为厚度增加、表面粗糙度随之增大，局部出现微小凸起；腐蚀时间较长时，除锈层厚度进一步增加外，试件表面的凸起会进一步发展并聚合成瘤状形态，且锈层会出现开裂现象。开裂现象可能与钢材表面的不均匀性有关，盐雾中高浓度Cl⁻会优先攻击金属表面缺陷（如晶界、划痕）处，形成局部阳极区，该区域腐蚀速率远高于其他区域；缺陷区快速生成的锈层产物体积膨胀率大，与周围低腐蚀区的产物形成显著膨胀差异，产生内部拉应力/剪切应力，当应力超过锈层脆性材料的断裂强度时，将会直接引发裂缝。

- NH-5;Q-5

- NH-10;Q-10

- NH-15;Q-15

- NH-20;Q-20

- NH-30;Q-30

- NH-40;Q-40

- NH-60;Q-60

- NH-80;Q-80

- NH-100;Q-100

图2-2：腐蚀试件除锈前宏观腐蚀形貌

2.2.2锈蚀钢材表面腐蚀形貌

腐蚀试件除去表面锈层后的形貌如图2-3所示。

Q370NH：腐蚀初期，5天时试件表面变化较小，整体腐蚀比较均匀，试件表面出现轻微腐蚀凹陷，但无明显腐蚀特征。随着腐蚀时间的延长，试件表面粗糙度进一步加大，15天时可以在试件表面观察到密集小坑，在30天能够发现腐蚀坑产生聚合现象由密集的小腐蚀坑形成较大腐蚀坑；腐蚀中期，蚀坑明显，40天时已经出现独立大蚀坑，蚀坑形状近似半椭球形， 且在这些蚀坑内部含有较多微小蚀坑，试件表面不均匀性进一步增加已经能够在试件表面发现明显凹陷；腐蚀后期，此时试件表面局部凹陷进一步加深，蚀坑以大蚀坑和密集分布的小蚀坑为主，其中大蚀坑数量较少，独立存在或者由相邻蚀坑融合而来，小蚀坑密集分布在试件表面。

Q355：腐蚀初期，5天时试件表面变化较小，整体腐蚀比较均匀，试件表面出现轻微腐蚀凹陷，但无明显腐蚀特征。随着腐蚀时间的延长，试件表面粗糙度进一步加大，在15天时可以在试件表面发现小坑，腐蚀 30 天时可以在试件局部观察到零星椭球状腐蚀大坑，但试件表面整体呈现均匀腐蚀；腐蚀中期，试件表面分布有大量局部岛屿，形貌整体呈溃疡状。蚀坑明显，呈长条状或者椭球状；腐蚀后期，试件表面粗糙度进一步增加，局部岛屿高差愈加明显，蚀坑聚合现象进一步加重，试件表面出现较大腐蚀坑。

对比两种钢材腐蚀后的形貌，在腐蚀初期，两种钢材表面不断有蚀坑生成，粗糙度增加明显，其中耐候钢以小坑为主，碳钢蚀坑则更大；腐蚀中期，两种钢材都出现蚀坑融合和二次蚀坑生成现象，其中Q370NH蚀坑接近半椭球形，Q355蚀坑形状则更为多样；腐蚀后期，蚀坑多以较少的大蚀坑为主，其中大蚀坑主是由蚀坑融合和部分蚀坑不断发展尺寸变大形成的，其中Q370NH 表面蚀坑明显，表面出现较大范围内凹陷；Q355钢表面虽然也分布有较大蚀坑，但整体腐蚀更加均匀，试件表面分布有较多独立的金属岛屿。

- NH-5;Q-5

- NH-10;Q-10

- NH-15;Q-15

- NH-20;Q-20

- NH-30;Q-30

- NH-40;Q-40

- NH-60;Q-60

- NH-80;Q-80

- NH-100;Q-100

图2-2：腐蚀试件除锈后宏观腐蚀形貌

2.3腐蚀损失

Q370NH和Q355经过长期的盐雾试验，其腐蚀形貌和体积均发生了变化，为了能够定量描述二者的腐蚀程度，这里采用质量损失率 η 来对二者的腐蚀程度进行表征，质量损失率计算公式如下：

η=m0-mm0

式中m0 为试件的初始质量，m 为试件腐蚀后的质量， η 为试件的质量损失率。

不同腐蚀周期下的质量损失率Q370NH和Q355钢的质量损失率见下表。对Q370NH和Q355钢的质量损失率和时间之间的关系进行拟合，如图2-3所示，发现 η-t 满足式2-5所示的幂函数。

表2-3试件质量损失率

| 腐蚀时间（天） | η(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q370NH |  | Q355 |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2.01 | 1.20 | 1.8 | 2.39 |
| 10 | 2.35 | 2.85 | 2.01 | 3.24 |
| 15 | 4.05 | 4.74 | 3.35 | 3.04 |
| 20 | 5.23 | 5.47 | 4.04 | 3.70 |
| 30 | 6.42 | 6.37 | 4.74 | 4.90 |
| 40 | 6.44 | 6.55 | 5.21 | 5.91 |
| 60 | 10.13 | 9.52 | 8.77 | 8.77 |
| 80 | 10.09 | 9.40 | 9.47 | 9.93 |
| 100 | 11.46 | 10.19 | 14.1 | 7.44 |

图 2-3 Q370NH 钢和 Q355 钢的腐蚀动力学曲线

η=ATn(2-5)

Q370NH:  η=0.0098T0.5306

Q355:  η=0.0040T0.7428

其中 A、n 为待定系数，t 为腐蚀时间。在幂函数模型中，A 值可以用来表示初始腐

蚀速率；n 值表示随时间增加钢材的腐蚀发展趋势，主要与钢材自身性能和环境有关。

通过比较 Q370NH、Q355 腐蚀动力学曲线中的两个待定系数可知，在同等盐雾环境下，腐蚀初期，Q370NH 的质量损失率较大，从钢材的全寿命使用周期来看，Q370NH的耐腐蚀性能更好，且随着服役时间的增加这种性能会更明显。这是因为Q370NH中铜、铬、镍等合金元素在腐蚀过程中会在金属表面形成更多的腐蚀微电池，这些元素虽然最终促进保护性锈层的形成，但在腐蚀初期会加速金属阳极的溶解，从而导致Q370NH初期的质量损失率较大，但是随着时间的发展，这些锈层又起到抑制氯离子侵蚀基体的作用，故从长时间来看，Q370NH的蚀率较低。在腐蚀时长达到60天后，同等腐蚀时长下Q355的质量损失率开始超过Q370NH，说明耐候钢锈层相比碳钢锈层起到了更好的保护作用，有效地阻止了腐蚀性介质的侵入。

2.4腐蚀形貌特征参数和提取方法

质量损失率作为评估钢材腐蚀程度的传统量化方法，虽能直观反映腐蚀导致的材料损耗，但存在明显局限性【5】—无法区分腐蚀的形貌特征，即无法有效识别均匀腐蚀与不均匀腐蚀（含局部蚀坑）的形貌差异。已有研究表明，不同锈蚀特征对钢材力学性能的影响存在显著差异[6]：均匀腐蚀主要体现为截面厚度整体减小，其对力学性能的影响相对易于量化与控制；而局部蚀坑因形状和分布具有随机性，会导致钢材表面粗糙化，在蚀坑处产生应力集中并形成薄弱截面，进而引发局部区域的高应变高应力状态，显著加剧钢材力学性能的劣化进程【7-8】。因此，为深入理解钢材腐蚀行为及其对力学性能的影响机制，需开展腐蚀形貌特征的定量化研究：通过选取合理的表征参数并建立精准的腐蚀损伤模型，实现对腐蚀程度的多维度表征。

为进一步评估钢材锈蚀程度并系统分析盐雾环境下试件表面腐蚀形貌的演化特征，试件完成预设腐蚀周期后立即进行除锈处理，随后采用SIMSCAN工业级三维扫描仪对除锈后的试件表面开展三维形貌扫描与数据采集。该扫描仪采样精度达0.06mm，扫描得到的试件中心段（尺寸为60mm×20mm）腐蚀形貌如图2-4所示。

(b)碳钢

(b)耐候钢

图 2-4 试件表面三维扫描形貌

在初期腐蚀阶段（5d-15d），碳钢与耐候钢的腐蚀表面形貌无显著差异，二者表面均保持相对平整，仅存在微弱的微观起伏，无明显的蚀坑、腐蚀沟槽等局部损伤，表面粗糙度较低。

进入中期腐蚀阶段（20d-40d），随着腐蚀时长延长，二者均开始出现局部腐蚀萌生发展现象，碳钢局部腐蚀萌生更早，表面零星出现微小蚀坑，蚀坑分布离散，随腐蚀时长增加，蚀坑数量、深度逐步提升，表面平整度持续下降，蚀坑出现轻微连通趋势。耐候钢的局部腐蚀萌生时间略晚于碳钢，局部腐蚀开始形成后，表面仅出现少量孤立的蚀坑，蚀坑分布更离散并保持孤立分散的发展特征，腐蚀深度略高于碳钢。

长期腐蚀阶段（60d-100d），二者的局部腐蚀均持续发展，碳钢腐蚀深度与表面粗糙度呈加速增长趋势，基体损伤呈现全域扩散特征，腐蚀表面呈现溃疡状并在表面分布着较多局部“岛屿”；耐候钢则表现出更显著的局部腐蚀特征，蚀坑分布更集中并出现了明显的蚀坑融合现象。

2.4.1腐蚀形貌表征参数

本文选取的表征参数包括宏观指标（平均腐蚀深度、不均匀腐蚀深度）与细观指标（腐蚀坑深度分布均值、腐蚀坑深度分布标准差、腐蚀坑径深比分布均值）。

（1）宏观指标分析：

通过扫描获取腐蚀表面高程数据后，即可腐蚀形貌表征参数进行计算。主要表征参数定义如下：

- 平均腐蚀深度Huni：试件中心腐蚀段的腐蚀深度最低处高度值（hmin）与试件两侧未腐蚀段的平均高度值（have）之差即为平均腐蚀深度，其数学表达式为：

Huni=hmin-have

- 不均匀腐蚀深度Hnoni:取腐蚀段内腐蚀深度的最低点hmin作为高度基准面,对该区域内其余所有点云数据进行高度坐标换算，其中 z 轴正方向与腐蚀深度方向一致，对换算后中心腐蚀段内全部数据点的 z 值进行算术平均，所得结果即为不均匀腐蚀深度，其数学表达式为：

Hnoni=H-hmin

式中H为腐蚀段内腐蚀深度值的算术平均值。

根据均匀腐蚀厚度以及不均匀腐蚀厚度的定义，可以计算出两种钢材的腐蚀形貌宏观表征参数如下表2-3所示

表2-3腐蚀形貌宏观指标统计结果

| 腐蚀时间（天） | Q355 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Huni /μm |  |  |  | Hnoni /μm |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 15 | 17 | 0 | 16 | 31 | 64 | 53 | 66 |
| 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80 | 52 | 106 | 66 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 101 | 96 | 110 | 80 |
| 20 | 36 | 35 | 25 | 46 | 120 | 104 | 166 | 138 |
| 30 | 98 | 0 | 31 | 62 | 128 | 220 | 136 | 153 |
| 40 | 13 | 42 | 65 | 65 | 179 | 152 | 107 | 126 |
| 60 | 0 | 46 | 20 | 0 | 233 | 326 | 230 | 213 |
| 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | 331 | 260 | 171 | 329 |
| 100 | 120 | 96 | 0 | 13 | 256 | 325 | 161 | 257 |
| 腐蚀时间（天） | Q370NH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huni /μm |  |  |  | Hnoni /μm |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 25 | 13 | 20 | 16 | 24 | 35 | 33 | 31 |
| 10 | 16 | 51 | 15 | 43 | 35 | 44 | 49 | 40 |
| 15 | 13 | 48 | 0 | 72 | 76 | 96 | 84 | 114 |
| 20 | 63 | 35 | 95 | 46 | 88 | 146 | 167 | 124 |
| 30 | 0 | 39 | 0 | 24 | 149 | 168 | 78 | 163 |
| 40 | 41 | 34 | 104 | 0 | 175 | 106 | 172 | 137 |
| 60 | 54 | 39 | 33 | 120 | 212 | 199 | 186 | 213 |
| 80 | 0 | 63 | 18 | 57 | 264 | 215 | 242 | 253 |
| 100 | 0 | 125 | 43 | 84 | 294 | 228 | 270 | 216 |

由表中数据可知，Q355与Q370NH的平均腐蚀深度（Huni）和不均匀腐蚀深度（Hnoni）均随腐蚀时间延长均呈增长趋势，但二者的腐蚀行为特征存在差异：Q355在60天时Hnoni达峰值326，腐蚀进程集中在中期；Q370NH在100天时Hnoni达最大值294，腐蚀发展更平缓持久。耐蚀性方面，Q370NH的Huni和Hnoni整体低于Q355，且数据波动较小，显示出更优的耐腐蚀性能。两类钢材的Hnoni均大于Huni，其中Q355的差值显著高于Q370NH，其腐蚀不均匀性更突出。但Q355与Q370NH试件表面部分时间点均出现Huni=0现象，这可能与试件局部表面初始粗糙度较低、盐雾液膜未充分附着相关。

- 细观指标分析：

细观指标提取需首先实现金属复杂表面上点蚀坑的有效识别。为此开发了三维腐蚀表面蚀坑检测与分析程序，如图4所示。对于图4（a）中腐蚀表面，首先采用三维激光扫描得到腐蚀表面的三维点云，并基于点云高程生成二维高度网格矩阵（图4（b）），通过极值点检测算法识别曲面总数据的极大值点并判断为点蚀坑坑底。之后利用分水岭算法提取极值点边界并划分各蚀坑区域以生成蚀坑数据子矩阵，其中q为腐蚀坑编号。

(a) 原始腐蚀形貌；(b) 三维极值点选取；(c) 腐蚀坑边界搜索

图2-6  腐蚀坑识别机理图

鉴于腐蚀凹坑的几何形态具有高度复杂性，为建立其特征参数与质量损失率间的函数映射关系，需引入适当的简化假设以实现蚀坑的精准识别与形态参数的量化统计。相关研究表明，金属材料在腐蚀过程中形成的凹坑可近似抽象为半椭球结构，且该几何模型在数值仿真中能够有效复现锈蚀钢材的力学响应特征。本研究在王友德【9】等人提出的腐蚀区域识别方法基础上，定义腐蚀坑区域q内的最大锈蚀深度为蚀坑深度hq，并以区域在x,y坐标轴方向的平均尺寸表征蚀坑直径。

- 腐蚀坑深度Hq：

Hq=max{|z|q}

- 腐蚀坑径深比：

根据腐蚀坑深度和腐蚀坑径深比的定义，可以计算统计出两种钢材的蚀坑深度及径深比对数分布的均值和标准差如下表2-4所示：

表2-4腐蚀形貌细观指标统计结果

| 腐蚀时间（天） | Q355 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | μ |  | σ |  | μ |  | σ |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 3.78 | 4.00 | 0.20 | 0.15 | 3.75 | 3.97 | 0.25 | 0.15 |
| 10 | 4.29 | 4.57 | 0.16 | 0.15 | 4.12 | 4.29 | 0.30 | 0.26 |
| 15 | 4.22 | 4.84 | 0.33 | 0.19 | 4.92 | 4.39 | 0.16 | 0.39 |
| 20 | 4.38 | 4.58 | 0.25 | 0.33 | 4.69 | 4.37 | 0.37 | 0.36 |
| 30 | 4.63 | 4.93 | 0.36 | 0.24 | 4.72 | 4.74 | 0.24 | 0.35 |
| 40 | 4.94 | 5.10 | 0.25 | 0.27 | 5.13 | 4.99 | 0.16 | 0.22 |
| 60 | 5.36 | 4.81 | 0.22 | 0.38 | 5.46 | 5.18 | 0.21 | 0.16 |
| 80 | 5.23 | 5.52 | 0.29 | 0.22 | 5.44 | 5.68 | 0.23 | 0.22 |
| 100 | 5.28 | 5.36 | 0.17 | 0.26 | 5.44 | 5.68 | 0.15 | 0.22 |
| 腐蚀时间（天） | Q370NH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | μ |  | σ |  | μ |  | σ |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 3.74 | 3.54 | 0.16 | 0.19 | 3.92 | 3.90 | 0.27 | 0.15 |
| 10 | 3.91 | 3.97 | 0.18 | 0.27 | 4.21 | 3.96 | 0.22 | 0.17 |
| 15 | 4.24 | 4.40 | 0.25 | 0.42 | 4.28 | 4.39 | 0.36 | 0.36 |
| 20 | 4.39 | 4.54 | 0.36 | 0.44 | 5.28 | 5.22 | 0.24 | 0.34 |
| 30 | 5.03 | 4.66 | 0.49 | 0.48 | 4.2 | 5.03 | 0.38 | 0.33 |
| 40 | 5.09 | 4.58 | 0.24 | 0.62 | 4.76 | 5.02 | 0.51 | 0.40 |
| 60 | 5.62 | 5.43 | 0.44 | 0.36 | 5.57 | 5.81 | 0.44 | 0.39 |
| 80 | 5.52 | 5.37 | 0.34 | 0.40 | 5.57 | 5.23 | 0.34 | 0.52 |
| 100 | 5.68 | 5.39 | 0.45 | 0.41 | 5.69 | 5.74 | 0.36 | 0.29 |

| 腐蚀时间（天） | Q355 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | μ |  | σ |  | μ |  | σ |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 3.40 | 3.29 | 0.59 | 0.37 | 3.12 | 3.67 | 0.38 | 0.43 |
| 10 | 2.92 | 3.19 | 0.51 | 0.45 | 3.09 | 3.14 | 0.72 | 0.59 |
| 15 | 2.21 | 2.33 | 0.72 | 0.71 | 2.74 | 2.85 | 0.80 | 0.68 |
| 20 | 3.16 | 2.92 | 0.65 | 0.73 | 2.80 | 2.80 | 0.62 | 0.57 |
| 30 | 3.26 | 2.45 | 0.65 | 0.61 | 2.71 | 2.26 | 0.63 | 0.70 |
| 40 | 2.49 | 2.26 | 0.52 | 0.76 | 2.54 | 2.22 | 0.65 | 0.56 |
| 60 | 2.00 | 2.43 | 0.63 | 0.66 | 1.96 | 2.12 | 0.60 | 0.63 |
| 80 | 2.02 | 1.75 | 0.77 | 0.88 | 1.92 | 1.93 | 0.72 | 0.50 |
| 100 | 2.33 | 1.91 | 0.68 | 0.62 | 2.01 | 1.76 | 0.63 | 0.69 |
| 腐蚀时间（天） | Q370NH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | μ |  | σ |  | μ |  | σ |  |
|  | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB | SideA | SideB |
| 5 | 3.61 | 3.55 | 0.68 | 0.41 | 3.51 | 3.67 | 0.45 | 0.49 |
| 10 | 3.34 | 3.55 | 0.45 | 0.53 | 2.99 | 3.24 | 0.53 | 0.70 |
| 15 | 2.96 | 2.76 | 0.63 | 0.53 | 2.97 | 2.52 | 0.58 | 0.72 |
| 20 | 2.73 | 2.01 | 0.66 | 0.52 | 2.29 | 2.29 | 0.78 | 0.77 |
| 30 | 1.99 | 2.07 | 0.62 | 0.58 | 3.23 | 2.37 | 0.59 | 0.65 |
| 40 | 1.95 | 2.46 | 0.37 | 0.89 | 2.12 | 2.35 | 0.68 | 0.57 |
| 60 | 1.66 | 1.74 | 0.52 | 0.64 | 1.58 | 1.79 | 0.65 | 0.46 |
| 80 | 1.58 | 1.79 | 0.40 | 0.59 | 1.78 | 2.32 | 0.81 | 0.82 |
| 100 | 1.51 | 1.86 | 0.63 | 0.57 | 1.46 | 1.46 | 0.62 | 0.63 |

为提高统计可靠性、减小因局部差异带来的随机误差，并增强数据分析的代表性，本文进一步将同一腐蚀时间段内同类型试件所有观测面上的蚀坑参数进行合并处理，进行整体统计分析。整合后的统计结果如表2-5所示：

(a)5d					(b)10d					(c)15d

(d)20d					(e)30d					(f)40d

(g)60d					(h)80d					(i)100d

图2-7  Q355蚀坑深度分布图

(a)5d					(b)10d					(c)15d

(d)20d					(e)30d					(f)40d

(g)60d					(h)80d					(i)100d

图2-8  NH370蚀坑深度分布图

表2-5腐蚀形貌细观指标整体统计结果

| 腐蚀时间（天） | Q355 |  |  |  | Q370NH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hq |  |  |  | Hq |  |  |  |
|  | μ | σ | μ | σ | μ | σ | μ | σ |
| 5 | 3.94 | 0.23 | 3.44 | 0.54 | 3.75 | 0.23 | 3.58 | 0.50 |
| 10 | 4.17 | 0.24 | 3.09 | 0.58 | 4.05 | 0.23 | 3.26 | 0.60 |
| 15 | 4.65 | 0.26 | 3.44 | 0.54 | 4.40 | 0.33 | 2.80 | 0.64 |
| 20 | 4.50 | 0.34 | 2.93 | 0.65 | 5.04 | 0.49 | 2.33 | 0.72 |
| 30 | 4.79 | 0.27 | 2.60 | 0.72 | 4.83 | 0.47 | 2.43 | 0.78 |
| 40 | 5.02 | 0.22 | 2.37 | 0.63 | 4.97 | 0.46 | 2.21 | 0.66 |
| 60 | 5.05 | 0.29 | 2.12 | 0.61 | 5.50 | 0.45 | 1.69 | 0.57 |
| 80 | 5.49 | 0.29 | 2.05 | 0.66 | 5.36 | 0.45 | 1.86 | 0.71 |
| 100 | 5.46 | 0.23 | 1.92 | 0.64 | 5.59 | 0.36 | 1.56 | 0.62 |

图2-9

通过 Matlab 数据分析软件建立两种钢材蚀坑参数随质量损失率变化的关系，式（...）~（...）分别表示 Q355NH、Q355 的蚀坑深度、径深比随质量损失率的变化关系。

Q370NH:		Hq=3.31η0.22		R2=0.98

Q355:		= 3.50η0.18		R2=0.87

Q370NH:		Hq=5.52-1.60η0.39		R2=0.98

Q355:		= 5.48-1.54η0.34		R2=0.88

拟合结果表明，两种钢材的蚀坑深度与质量损失率均呈现显著的幂函数关系（指数范围0~1）。根据幂函数特性，当质量损失率处于较低水平时，蚀坑深度增长速率较快；随着质量损失率的增大，蚀坑深度的增长趋势逐渐减缓。

结合实验数据及曲线变化特征可见：在腐蚀初期阶段，随着质量损失率的逐步增加，两种钢材的蚀坑深度均呈快速上升趋势，而径深比则显著下降。这一现象揭示，腐蚀初始阶段的蚀坑发展以纵向深度扩展为主要特征——腐蚀介质优先通过材料表面的缺陷或薄弱点向内部侵入，导致蚀坑深度在短时间内快速增加，径深比的下降进一步印证了纵向发展对横向扩展的主导性。进入腐蚀中期后，随着腐蚀过程的持续，相邻蚀坑开始出现融合现象，同时腐蚀产物在材料表面逐渐堆积。这些产物形成的物理屏障在一定程度上阻碍了腐蚀介质与钢材表面的接触，从而减缓了蚀坑的发展速率，使得蚀坑深度增长趋缓，径深比的下降幅度亦同步减小。

相较于碳钢，耐候钢的蚀坑深度增长及径深比下降更为显著，这种差异主要源于两者锈层保护性能的本质区别。耐候钢形成的锈层结构致密，能够有效阻隔腐蚀介质与基体的接触，对钢材表面大部分区域形成良好保护，使腐蚀作用集中于少数薄弱部位（如初始缺陷、夹杂或应力集中区）。这些局部区域成为腐蚀优先发展的通道，导致腐蚀介质持续向纵深渗透，表现为蚀坑深度快速增加而径深比因横向扩展受抑迅速下降。反观碳钢，其腐蚀过程中形成的锈层结构疏松且存在大量微裂纹，无法对基体形成有效保护。腐蚀介质可均匀透过锈层与钢材表面接触，使腐蚀作用广泛分布于表面，形成大量浅而宽的腐蚀坑。这种均匀腐蚀模式导致碳钢的蚀坑深度增长相对缓慢，径深比下降幅度也远小于耐候钢。

2.4单调拉伸试验

2.4.1试验方法

为明确 Q370NH、Q355 钢腐蚀后的力学性能，对不同腐蚀天数下的试件进行单调

拉伸试验，获得应力-应变曲线，并分析力学性能的变化规律。采用电液伺服万能试验机进行单调拉伸试验，最大加载荷载为 100kN，通过规格为 50mm 的引伸计获取加载过程中试件标距段的应变，为防止因试件变形过大超出引伸计量程，加载过程中注意引伸计位移的变化，当接近引伸计量程时取下引伸计，加载方式参考规范 GB/T 228.1—2021《金属材料 拉伸试验》，采用位移加载，应变速率为 0.00025S-1，加载速率为 1.125mm/min。

2.4.2力学性能的退化

基于拉伸试验可得到Q370NH和Q355钢的应力-应变曲线，为便于比较腐蚀过程中两种钢材应力应变曲线变化情况，只选取同一腐蚀天数下质量损失率最大的个体的应力应变曲线进行比较结果如图2-10所示。

- Q370NH

- Q355

图2-10

通过观察图中两种钢材的应力应变曲线可知：

- 二者随着腐蚀时间延长，屈服强度均发生明显下降。随着腐蚀时间的延长，碳钢屈服平台形态波动加剧、变形行为趋于不规则，平台逐步缩短塑性降低。耐候钢在整个腐蚀周期力学性能则更加稳定，其应力–应变曲线在较大应变范围内保持平滑上升趋势，屈服平台虽有波动但整体形态稳定。

- 从屈服到极限强度的加工硬化阶段，二者无明显差别，硬化趋势以及到达极限强度所需的应变范围较为接近。

- 颈缩阶段两种钢材的变化趋势接近，长时间腐蚀后颈缩段长度减小显著，如腐蚀 60 天后，两种钢材在应力达到极限强度后相比腐蚀初期只能发展较少的应变便发生断裂。

为建立腐蚀后钢材的力学性能劣化关系，对曲线上特征点数据进行提取，获取不同腐蚀程度试件的屈服强度、极限强度如下表2-6所示：

表2-6腐蚀后钢材力学性能强度统计

Q370NH

| 腐蚀天数 | η(%) |  | fy(MPa) |  | fu(MPa) |  | ff(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2.01 | 1.20 | 439.94 | 448.23 | 555.06 | 565.96 | 400.50 | 406.75 |
| 10 | 2.35 | 2.85 | 440.45 | 447.12 | 561.07 | 563.62 | 405.73 | 410.54 |
| 15 | 4.05 | 4.74 | 439.98 | 429.54 | 555.06 | 550.48 | 400.50 | 413.02 |
| 20 | 5.23 | 5.47 | 432.12 | 424.94 | 545.11 | 540.03 | 415.73 | 398.54 |
| 30 | 6.42 | 6.37 | 428.85 | 430.14 | 547.45 | 548.73 | 397.63 | 395.60 |
| 40 | 6.44 | 6.55 | 425.30 | 420.86 | 538.72 | 535.87 | 390.63 | 416.24 |
| 60 | 10.13 | 9.52 | 376.82 | 408.86 | 487.92 | 518.79 | 394.03 | 401.35 |
| 80 | 10.09 | 9.40 | 408.96 | 415.31 | 517.04 | 523.82 | 389.73 | 364.71 |
| 100 | 11.46 | 10.19 | 407.73 | 392.62 | 517.64 | 501.43 | 414.98 | 349.13 |

Q355

| 腐蚀天数 | η(%) |  | fy(MPa) |  | fu(MPa) |  | ff(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q355 |  | Q355 |  | Q355 |  | Q355 |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 1.8 | 2.39 | 406.49 | 403.23 | 539.38 | 551.14 | 412.17 | 422.24 |
| 10 | 2.01 | 3.24 | 408.05 | 403.34 | 568.03 | 542.57 | 429.81 | 415.56 |
| 15 | 3.35 | 3.04 | 385.21 | 394.13 | 534.33 | 537.57 | 408.94 | 407.14 |
| 20 | 4.04 | 3.70 | 392.63 | 405.19 | 533.66 | 562.24 | 420.53 | 433.90 |
| 30 | 4.74 | 4.90 | 386.51 | 414.39 | 515.69 | 551.50 | 390.41 | 424.20 |
| 40 | 5.21 | 5.91 | 387.73 | 384.98 | 523.70 | 514.45 | 392.54 | 394.16 |
| 60 | 8.77 | 8.77 | 399.87 | 366.60 | 527.17 | 502.50 | 384.26 | 393.86 |
| 80 | 9.47 | 9.93 | 371.19 | 371.75 | 498.54 | 496.96 | 337.84 | 386.75 |
| 100 | 14.1 | 7.44 | 371.66 | 372.15 | 504.93 | 508.45 | 387.86 | 392.96 |

使用MATLAB对上上表数据进行回归分析，建立屈服强度等强度随质量损失率增加劣化的方程，各强度值的回归曲线见图 2-11。

(a)屈服强度							(b)抗拉强度

(c)强屈比							(d)断裂强度

图 2-11

- 屈服强度：

Q370NH:fy=456.80-528.27η

Q355:fy=407.34-320.73η

两种钢材的屈服强度与腐蚀质量损失率都具有良好的线性关系，质量损失率相等时 Q370NH 钢的屈服强度更高。随着质量损失率的增加这耐候钢的屈服强度下降趋势更大

，η=10%，Q370NH 的屈服强度下降 11.5%，Q355 的屈服强度下降 7.8%。。

- 抗拉强度：

Q370NH:fu=577.53-630.47η

Q355:fu=557.75-512.37η

随着腐蚀进程推进，Q370NH耐候钢与Q355碳钢的抗拉强度均呈线性衰减趋势，二者的退化过程较为平缓，但耐候钢的衰减速率略大于碳钢。

- 强屈比：

耐候钢的强屈比保持在1.26~1.29范围波动，碳钢的强屈比保持在1.32~1.38范围波动，这表明按照弹性设计准则进行设计时，Q370NH 钢的承载力性能利用率更高。

- 断裂强度：

Q370NH:fb=412.6-232.38η

Q355:fb=436.92-654.3η

Q370NH断裂强度衰减速率显著高于Q355，且离散型更大，腐蚀程度较高时的异常点更加突出，这可能是由于耐候钢对点蚀坑更加敏感，碳钢由于腐蚀较为均匀，其应力分布更为均匀，断裂行为更一致。

2.5.2应变分析

表2-7腐蚀后钢材力学性能强度统计

Q370NH

| 腐蚀天数 | η(%) |  | εh |  | εu |  | εf |  | E(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2.01 | 1.20 | 0.0234 | 0.0243 | 0.1857 | 0.1790 | 0.3300 | 0.3394 | 192961 | 187053 |
| 10 | 2.35 | 2.85 | 0.0262 | 0.0264 | 0.1752 | 0.1758 | 0.3507 | 0.3242 | 193607 | 176264 |
| 15 | 4.05 | 4.74 | 0.0227 | 0.0216 | 0.1794 | 0.1725 | 0.2900 | 0.3123 | 203847 | 189209 |
| 20 | 5.23 | 5.47 | 0.0267 | 0.0207 | 0.1909 | 0.1641 | 0.2941 | 0.2713 | 198900 | 190941 |
| 30 | 6.42 | 6.37 | 0.0208 | 0.0219 | 0.1546 | 0.1643 | 0.1873 | 0.3105 | 184564 | 192349 |
| 40 | 6.44 | 6.55 | 0.0232 | 0.0218 | 0.1720 | 0.1742 | 0.2822 | 0.2860 | 186121 | 178790 |
| 60 | 10.13 | 9.52 | 0.0270 | 0.0277 | 0.1739 | 0.1500 | 0.2290 | 0.2314 | 181960 | 188962 |
| 80 | 10.09 | 9.40 | 0.0258 | 0.0248 | 0.1633 | 0.1708 | 0.2525 | 0.3228 | 182291 | 187950 |
| 100 | 11.46 | 10.19 | 0.0239 | 0.0249 | 0.1671 | 0.1427 | 0.2562 | 0.2417 | 171648 | 170526 |

Q355

| 腐蚀天数 | η(%) |  | εh |  | εu |  | εf |  | E(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q355 |  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q370NH |  | Q355 |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 1.8 | 2.39 | 0.0081 | 0.0197 | 0.1602 | 0.1579 | 0.3157 | 0.3023 | 185226 | 192961 |
| 10 | 2.01 | 3.24 | 0.0075 | 0.0112 | 0.1549 | 0.1511 | 0.3087 | 0.3045 | 188311 | 176264 |
| 15 | 3.35 | 3.04 | 0.0121 | 0.0150 | 0.1597 | 0.1651 | 0.3097 | 0.3525 | 189209 | 186309 |
| 20 | 4.04 | 3.70 | 0.0121 | 0.0099 | 0.1617 | 0.1510 | 0.2866 | 0.2828 | 190941 | 185904 |
| 30 | 4.74 | 4.90 | 0.0078 | 0.0140 | 0.1535 | 0.1657 | 0.2900 | 0.3219 | 187571 | 184565 |
| 40 | 5.21 | 5.91 | 0.0131 | 0.0056 | 0.1525 | 0.1565 | 0.3132 | 0.3941 | 175953 | 178790 |
| 60 | 8.77 | 8.77 | 0.0096 | 0.0124 | 0.1397 | 0.1569 | 0.2258 | 0.2872 | 196047 | 183362 |
| 80 | 9.47 | 9.93 | 0.0085 | 0.0080 | 0.1540 | 0.1497 | 0.2732 | 0.2657 | 178455 | 182291 |
| 100 | 14.1 | 7.44 | 0.0120 | 0.0112 | 0.1348 | 0.1474 | 0.2478 | 0.2735 | 171648 | 199417 |

使用MATLAB对上上表数据进行回归分析，建立腐蚀后各应变随质量损失率增加变化方程，各应变值的回归曲线见图 2-12。

(a)硬化应变							(b)极限应变

(c)断裂应变							(d)弹性模量

图 2-12

- 硬化应变：

Q370NH:εh=0.02+0.01η

Q355:εh=0.01-0.02η

Q370NH的硬化应变整体维持在0.022～0.026之间其硬化应变随η增加略有下降但保持相对稳定。而Q355碳钢点群较为分散，硬化应变范围更广，数据大体呈负相关

- 极限应变：

Q370NH:εu=0.18-0.23η

Q355:εu=0.16-0.17η

随着腐蚀进程推进，Q370NH耐候钢与Q355碳钢的极限应变整体呈负相关趋势，二者下降趋势相近，耐候钢的衰减速率略大于碳钢。

- 断裂应变：

Q370NH:εf=0.34-0.95η

Q355:εf=0.33-0.63η

Q370NH耐候钢与Q355碳钢的断裂应变呈明显负相关趋势，耐候钢的初始断裂应变大于碳钢，但下降趋势更大，质量损失率超过3%后，耐候钢的极限应变开始低于碳钢。比较同一质量损失率下的极限应变和断裂应变下降量可知，二者的断裂应变下降均显著快于极限应变。

- 弹性模量：

Q370NH:E=195610.16-142430.24η

Q355:E=189244.32-71173.86η

两种钢材质量损失率与弹性模量的关系均呈现弱负相关性，随着腐蚀程度的增加，弹性模量略有下降但变化幅度较小,整体表现为低敏感特征。

2.4.3点云模型构建

采用三维激光扫描技术获取腐蚀段正反面点云数据，通过Matlab软件对原始点云进行预处理，生成标准间距为0.3 mm的表面网格高度矩阵。基于试验测得的正反面平均腐蚀深度，在腐蚀面拉伸方向两侧构建未腐蚀段平台：每侧平台长度设定为2.5 mm，宽度与腐蚀面保持一致，高度为腐蚀面最低点与平均腐蚀深度之和，且正反面平台的高度差控制为6 mm。基于APDL（ANSYS Parametric Design Language）对标准化后的正反面网格节点数据进行高度方向的线性插值，共生成10层中间层节点，再利用节点构建solid185单元，最终完成完整有限元模型的建立，整体单元16万左右。

图 2-13 建模流程

材料本构模型采用如下参数设置：碳钢（Q355B）弹性模量为185226 MPa，耐候钢（Q370NH）弹性模量为195223 MPa，两种材料的泊松比均取0.3。塑性阶段采用多线性各向同性硬化（Multilinear Isotropic Hardening, MIH）模型，通过对材料应力-应变曲线的分段线性化处理实现非线性行为表征，具体的本构数据如图2-14所示。

(a)Q355								(b)Q370NH

图 2-13 多线性各向同型硬化点

加载方案采用位移控制模式：试件一端采用X方向全约束（UX=0），并对该端上边缘两个角点施加Z方向位移约束（UZ=0）；另一端沿轴向（X方向）施加强制位移，总位移量7.5 mm。

选取同一腐蚀天数下质量损失率最大的个体的正反腐蚀面进行建模分析，结果如图2-14/15所示。

图2-14碳钢腐蚀面模拟结果

从模拟曲线与实测规律的一致性来看，随着腐蚀天数从 5d 增加至 100d，模拟曲线中屈服强度持续下降、屈服平台逐渐缩短且形态波动增强，与碳钢除锈后蚀坑逐渐融合、表面粗糙度持续提升的形貌演化特征相呼应。全腐蚀周期内，屈服强度模拟误差范围为 -0.24% ~ 3.06%，抗拉强度模拟误差范围为 -2.36% ~ -0.72%，误差绝对值均控制在 3.1% 以内。

从应力分布的演化特征来看，不同腐蚀天数的节点应力云图与碳钢除锈后腐蚀形貌的发展匹配，腐蚀初期（5d~30d）试样表面仅出现轻微、分散的腐蚀痕迹，整体形貌较为平整，对应的应力分布整体均匀，高应力区域主要集中在标距段中部，未出现明显的局部应力集中；腐蚀中期（40d~60d）表面蚀坑不断发育并相互连通，形成明显的局部缺损与截面削弱，应力云图中开始在蚀坑周边出现多处离散的高应力区，应力集中现象逐渐凸显；腐蚀后期（80d~100d）局部腐蚀进一步加剧，表面凹凸不均程度显著提高，有效承载截面大幅弱化且分布极不均匀，应力云图中高应力区不断扩展并相互连接，形成大范围、非均匀的应力分布格局，低应力区域则明显扩大并呈零散分布，该应力分布特征直接导致碳钢后期拉伸时易在高应力蚀坑处发生脆性断裂。

图2-15耐候钢腐蚀面模拟结果

Q370NH 耐候钢应力-应变模拟曲线的劣化呈现出明显的阶段特征，5d~30d 腐蚀初期，曲线中屈服强度无明显下降，屈服平台形态平整、波动极小，加工硬化阶段的应变发展空间保持稳定。40d~60d 为耐候钢力学性能劣化的过渡阶段，60d 时应力-应变曲线发生明显变化，屈服强度出现显著下降，屈服平台明显缩短，加工硬化阶段斜率大幅降低，应变发展空间较前期收窄明显，标志着其力学性能从相对稳定向快速劣化转变。80d~100d 腐蚀后期，应力-应变曲线的劣化趋势进一步加剧，屈服强度与抗拉强度均呈快速下降，屈服平台持续缩短，加工硬化阶段应变发展空间进一步收窄。这是因为该阶段虽耐候钢已形成致密锈层，但长期盐雾腐蚀下 Cl⁻逐步穿透锈层引发局部腐蚀，蚀坑深度与数量显著增加，基体承载能力开始出现实质性下降。耐候钢屈服强度与抗拉强度模拟误差绝对值整体位于6.22%~4.66% 区间，整体误差幅值略大于碳钢，但未出现大幅波动，整体处于可接受范围，能够有效表征腐蚀后耐候钢强度指标的退化规律。

从应力分布的演化特征来看，耐候钢各腐蚀周期节点应力云图的应力分布规律与自身腐蚀形貌演化程度相适应。5d~15d腐蚀以均匀轻微凹陷为主，基体截面完整性良好，应力传递路径连续,红色主应力区覆盖试件大部分标距段，仅在端部夹持区存在少量黄色低应力过渡带，无明显局部应力集中现象。20d~40d应力云图仍以均匀红色高应力区为主体，但开始出现零星黄色低应力区,蚀坑边缘的应力集中效应初步显现，标距段中心均匀高应力区范围开始收缩。60 d 应力云图中局部高应力点连片分布，黄绿低应力区面积显著扩张，标距段中心均匀高应力区大幅收缩，局部应力集中的峰值与梯度达到全周期最高；80 d~100 d 时，应力集中进一步扩散为 “岛状 / 条带状” 分布，局部应力集中的范围更广，但单个集中区的应力峰值有所降低，整体表现为大范围非均匀承载，力学性能持续劣化。

2.5基于腐蚀参数演化的钢材强度分析

近年来，基于介观尺度元素随机演化机制模拟的元胞自动机方法已经逐步应用于材料腐蚀领域。通过构建基于电化学机制的随机过程模型对自然环境下钢材的腐蚀行为进行模拟，可动态预测腐蚀形貌发展与损伤增长过程，然而目前常见的数值分析方法主要以质量损失率是否满足为标准，存在仅考虑局部蚀坑而忽略均匀腐蚀、蚀坑参数缺乏实测形貌统计支撑、未考虑腐蚀参数随质量损失率演化、人工构造蚀坑难以反映分布随机性等问题。

本文基于扫描获取的钢材腐蚀表面形貌表征参数，建立了以试验表征结果为基准，通过遗传算法优化反演，快速确定对应腐蚀环境下的数值模型参数组合的以反映真实腐蚀环境的元胞自动机模型。

2.5.1元胞自动机模型介绍

2.5.1.1  钢铁大气腐蚀机理

钢铁在大气环境中的腐蚀行为本质上是钢基体在薄层电解液膜覆盖下发生的电化学反应过程[10]：阳极区铁基体发生氧化反应失去电子，阴极区氧气在液膜中通过还原反应获得电子。其电化学过程可表示为：

阴极：

总反应：

Evans等[11]提出，钢的大气电化学腐蚀过程主要包含铁的溶解、锈的还原及再还原三个阶段。在溶解氧作用下，氢氧化亚铁进一步氧化生成羟基氧化铁并覆盖于金属表面，形成初始锈层。随着锈层厚度增加，其内外层结构与成分呈现显著差异：外层锈层因直接暴露于大气，氧气和水分供应充足，主要由疏松多孔的羟基氧化铁构成，此类锈层对腐蚀介质的屏障作用较弱，反而会吸附更多水分及腐蚀性离子；内层锈层由于氧气扩散受阻，在相对缺氧环境下，部分氢氧化亚铁与氢氧化铁发生氧化还原反应，生成更为致密的和。

锈层发育过程表现为：

稳定锈层的特征为：

然而，天然锈层的屏障作用存在局限性，其微观结构缺陷（如孔隙、裂纹）为腐蚀性离子（尤其是氯离子）的渗透提供了通道，进而诱发局部腐蚀行为。

氯离子对钝化膜的破坏是诱发局部腐蚀的核心机制[12-13]。在腐蚀起始阶段，金属表面尚未形成完整钝化膜时，天然薄弱点成为优先腐蚀区域，带负电的Cl⁻选择性吸附于这些位点，通过腐蚀速率差异形成凹（快速腐蚀区）-凸（慢速腐蚀区）表面形貌。裸露的金属阳极区发生快速溶解，周围大面积钝化膜作为阴极发生氧还原反应。凹凸形貌形成后[14]，金属表面的电位分布与Cl⁻的迁移行为发生动态变化，凸处伴随腐蚀发展逐渐成为电位更高的区域,且Cl⁻不再固定于初始的凹形薄弱区域，其动态迁移进一步加剧了局部腐蚀的演化，同时产生两种关键效应：一是凹处效应，凹处作为快速腐蚀区，腐蚀产物快速堆积形成临时屏障，既阻碍向基体深层渗透，又因凹处曲面曲率较小，表面电场分布均匀，电场强度显著低于凸处，导致腐蚀驱动力大幅降低；二是凸处效应，凸处作为慢速腐蚀区域，未被大量腐蚀产物覆盖，成为重新迁移的核心区域，且凸处因表面不平整，钝化膜本身更薄且分布不均，结合凸处更高的电位与更强的表面电场，可轻易穿透钝化薄膜，持续促进金属溶解，最终成为钝化膜破裂的优先区域。

2.5.1.1  元胞自动机模型简化假定

为尽可能减少计算量并还原腐蚀过程中并简化建模过程，本模型中对于腐蚀的模拟过程有以下初始设定：

- 在整个腐蚀过程中钢材表面一直处于液膜的覆盖下，且电解液膜一直处于稳定状态，不考虑液膜的对腐蚀过程的影响。

- 不考虑钢材腐蚀过程中的腐蚀产物转变，默认钢材与大气中腐蚀介质接触反应只生成单一的腐蚀产物。

- 元胞自动机模型中的元胞并不是单个的分子或一摩尔物质，而是具有体积的元素分子集合，元胞发生反应溶解或生成腐蚀产物时默认自动实现元素守恒。

- 简化钢材腐蚀的影响因素，以腐蚀概率，钝化概率，钝化膜破裂概率参数集中体现环境各因素的影响并控制各类型元胞之间的转化过程。

基于以上假定将腐蚀反应控制概率化后，腐蚀反应以及钝化膜消融等机制表征为以系列概率指标控制的随机事件。腐蚀环境无需区分腐蚀元胞和水元胞，仅需将腐蚀液膜环境通过单层腐蚀介质元胞表征。实际金属腐蚀中环境变化或不同类型的复杂腐蚀演化机制均通过腐蚀、钝化、钝化膜破裂三类反应事件，并用对应的概率参数来简化表征调控三类事件发生情况。

2.5.1.2  概率型元胞自动机建立及演化机制

1  元胞空间及元胞定义

元胞自动机模型包含4类元胞：①腐蚀介质元胞C：代表覆盖在钢基体表面的电解液膜；②活化金属元胞A：代表直接与电解质接触的金属；③金属基体元胞M:代表金属基体；④腐蚀产物元胞P:代表处于钝化状态的金属锈层。改进型元胞自动机模型初始空间如图2所示，将金属基体和腐蚀液膜环境组成的系统离散为n1×n2×(n3+1)个元胞作为研究对象，最上层n1×n2×1个元胞为腐蚀介质元胞C，其下n1×n2×1个元胞初始均为活化金属元胞A，下层n1×n2×(n3-1)个元胞为金属基体元胞M。元胞空间中采用冯-诺依曼六邻居类型，四个边界均为固定边界，即所有边界外单元状态均为同一常量。

元胞空间中与腐蚀介质相邻的元胞可能发生反应，因此迭代计算中存在有效腐蚀区域，即与腐蚀介质相邻的元胞区域，包含活化金属元胞A和腐蚀产物元胞P。金属基体元胞M位于有效腐蚀反应区域以下，不直接与腐蚀介质接触，无需进行迭代计算。改进型元胞自动机模型迭代计算中仅需对处于有效腐蚀区域的少量元胞进行计算，极大降低了计算量。

2  概率型元胞腐蚀演化规则

在初始状态下，金属基体元胞M上层均由腐蚀介质元胞覆盖，当腐蚀介质元胞C与裸露的金属基体元胞M接触时，基体元胞M即转变为活化金属元胞A并参与到大气腐蚀的电化学反应进程中。在每一个迭代步中活化金属元胞可能发生a、b、c三种互斥事件，三种事件的概率分别是Pa，Pb，Pc，Pa+Pb+Pc=1。

- 事件a :活化金属元胞作为独立的阳极参与反应，活化金属元胞发生阳极反应生成的Fe2+进入电解质液中，此时活化金属元胞A被腐蚀介质元胞C替代，与该活化金属元胞A相邻的金属基体元胞M转化为活化金属元胞A。

- 事件b:活化金属元胞作为阴极参与反应生成OH-与溶液中的Fe2+相结合生成腐蚀产物，此时活化金属元胞A转变为腐蚀产物元胞P。

- 事件c:活化金属元胞不参加反应，保持原状不变。

随着反应的发生金属基体上会出现覆盖的腐蚀产物元胞，即金属锈层。金属锈层结构的不均匀性和和腐蚀性离子的渗透作用会促使腐蚀继续进行。当大气中Cl-透过疏松的外锈层到达金属表面后，会优先吸附在钝化膜缺陷处并与Fe2+结合形成可溶性FeCl2 ，破坏钝化膜的完整性。在每个迭代步中腐蚀产物元胞可能发生d、e两种互斥事件，两种事件的概率分别是Pd，Pe。

- 事件d:腐蚀产物元胞P作为薄弱点吸附腐蚀介质中存在的氯离子生成可溶性的FeCl2导致钝化膜发生破裂，此时腐蚀产物元胞P被腐蚀介质元胞C替代，与该腐蚀产物元胞P相邻的金属基体元胞M转化为活化金属元胞A。

- 事件e:腐蚀产物元胞未与氯离子接触并附着在金属表面，此时腐蚀产物元胞P保持现状。

(a) 初始元胞空间图；(b) 迭代元胞空间及元胞规则示意图

图2  元胞空间及规则示意图

Fig. 2  Schematic diagram of cellular space and rules

3  局部腐蚀机制定义

为模拟氯离子作用下的局部腐蚀加剧过程，本文在模型中引入氯离子浓度矩阵、腐蚀概率增强系数S1、钝化概率衰减系数S2、破裂溶解增强系数S3以及凸位增强系数S4概念。其中氯离子浓度矩阵为元胞自动机模拟平面对应的n1×n2二维矩阵。在反应初始阶段，氯离子浓度矩阵设定为全零矩阵，表示金属表面无氯离子吸附。当事件d腐蚀产物元胞破裂发生时，默认此时氯离子吸附到了所对应的元胞位置，此时氯离子浓度矩阵中对应破裂元胞位置区域数值加1，以此表征氯离子在蚀坑区域氯离子浓度累积效应。氯离子浓度矩阵主要用来表征腐蚀表面不同区域因金属腐蚀所导致的局部环境参数变化，并以此调控对应腐蚀溶解、钝化和钝化膜破裂概率。

(a) 氯离子浓度矩阵图；(b) 氯离子浓度变化示意图

图3  氯离子矩阵机制示意图

Fig. 3  Chloride ion matrix mechanism diagram

在每一个迭代步中，活化金属元胞A和腐蚀产物元胞P事件的选择判别均需耦合氯离子浓度矩阵中所对应位置处的氯离子浓度I：氯离子浓度升高会增加活化细胞的腐蚀溶解概率；降低其钝化概率；提高腐蚀产物元胞的破裂溶解概率 。放大概率后若Pa超过0.8时会返回0.8，Pd超过1时会返回1。同时为避免浓度无限累积，模型设置氯离子浓度上限阈值T，当某位置氯离子浓度达到上限时，该位置浓度值自动清零，以反映实际腐蚀环境中氯离子的动态平衡过程。

同时为考虑腐蚀过程中腐蚀形貌凸处因表面电场集中、钝化膜薄弱而成为优先破裂区域的动态过程，使模型更贴合氯离子迁移诱发的非均匀腐蚀演化特征。本模型引入凸位增强系数以量化凸处钝化膜破裂的优先性，在每个迭代步中，系统将会统计当前腐蚀形貌表面的高度分布，当形貌高差D大于10个元胞高度后，系统将提取高度值位于0~10%区间内的凸位元胞（即相对表面凸起的区域）位置并对选中元胞进行凸位增强以强化该区域的局部腐蚀敏感性以模拟实际腐蚀过程。假设所选元胞高度值为H1，腐蚀形貌最低点高度为Hmin，那么对应的概率修正过程为Pd=((H1-Hmin)/D)*S4。

2.5.2元胞自动机模型与遗传算法的耦合运用

大气腐蚀是受多因素扰动的复杂过程，固定参数元胞自动机模型难以准确模拟其非线性演化规律。以上概率型元胞自动机迭代时需首先确定各类腐蚀事件适合的发生概率。传统元胞自动机方法采用固定腐蚀参数方法，但常产生腐蚀后期模拟精度下降的问题。当前一些改善措施有固定迭代时间步参数修正方法，即取特定时间段元胞自动机计算结果与实际腐蚀参数对比校核，采用人工经验试错和调参方法修正腐蚀参数。但该方法时间、人力成本高，且难以保证全局最优性。为实现元胞自动机的动态参数自动调整，提出将元胞自动机参数和遗传算法相融合方式，直接以实测腐蚀形貌特征纳入迭代计算和腐蚀参数调整，在迭代计算中动态优化并得到可匹配腐蚀形貌目标的全局最优腐蚀反应参数。

2.5.2.1  腐蚀形貌特征参数及评估指标

由于腐蚀问题的复杂性和腐蚀形貌的随机型，现有腐蚀状态评估研究多依赖失重率[15]、不均匀腐蚀深度[16]、表面粗糙度[17]等宏观指标，但这些参数物理意义关联性差或存在定义重叠问题，难以有效刻画腐蚀表面的形貌特征，从而导致相应的力学性能预测随机性较大[18]。

在大气腐蚀下，钢材表面呈现全面腐蚀和局部点蚀特征，且为二者的重叠形式呈现。为全面表征腐蚀表面形貌特征，除宏观腐蚀指标如平均腐蚀深度、不均匀腐蚀深度基础上，进一步引入了蚀坑深径比和蚀坑深度分布的细观指标。

通过扫描或元胞自动机计算得到的腐蚀表面高程分布并识别点蚀后，即可进行形貌特征参数计算。假定腐蚀表面扫描点或元胞标识为，则平面位置处高程为：其中为平面位置处点云或处于活化状态的元胞的z向高度。

- 宏观指标：

1.平均腐蚀深度及准确度：

;

式中为实测平均腐蚀深度，N和M分别指腐蚀区域在x和y方向上元胞单元的数量。

2.不均匀腐蚀深度及准确度：

;

式中为实测不均匀腐蚀深度，为金属元胞腐蚀形貌的最低点。

图5  腐蚀形貌特征参数示意图

Fig. 5  Schematic diagram of corrosion morphology parameters

- 细观指标：

由于锈蚀坑形状及其复杂，为了便于统计蚀坑形状参数，本模型借鉴王友德关于腐蚀坑识别的相关工作[16]，采用腐蚀坑区域q内最大锈蚀深度作为锈坑深度hq，腐蚀坑区域内x,y方向上尺寸平均值作为腐蚀坑直径。在提取腐蚀形貌中各腐蚀坑深度及深径比并获得其对数正态分布特征后选取对数正态分布的均值μ和标准差σ参与迭代模拟。

1.腐蚀坑深度及准确度：

hq=max(Zq);R(hq)=0.7*μhqt-μhqμhqt+0.3*σhqt-σhqσhqt

式中为实测腐蚀坑深度对数分布均值与标准差

2.腐蚀坑径深比及准确度：

λq=max{x}q-min{x}q+max{y}q-min{y}q2hq;P(λq)=0.8*μλqt-μλqμλqt+0.2*σλqt-σλqσλqt

式中为实测腐蚀坑径深比对数分布均值与标准差

2.5.2.2  遗传算法定义

将整个腐蚀过程划分为若干个腐蚀阶段，且各腐蚀阶段基于大气腐蚀试验或加速腐蚀试验得到一系列腐蚀形貌特征参数。各腐蚀阶段内有一定次数的迭代计算，并在迭代计算中将腐蚀反应概率作为优化个体并与遗传算法融合。每个阶段的元胞自动机初始状态都来源于上一阶段所得到的最优反应概率组合，并在当前腐蚀阶段迭代计算中以实际形貌特征作为优化目标，迭代计算出可实现多个形貌特征参数均符合实际需求的反应概率。每个阶段的遗传算法对于腐蚀形貌的模拟的运行步骤如下图6所示：

图6  遗传算法运行图

Fig. 6  Genetic algorithm operation diagram

- 初始种群生成

选取元胞自动机关键参数腐蚀概率Pa、钝化概率Pb、钝化膜破裂概率Pd、氯离子浓度阈值T、腐蚀概率增强系数S1、钝化概率衰减系数S2、破裂溶解增强系数S3并根据相应取值区间进行二进制编码，随机生成m组个体,每个个体A染色体组成如下所示：

A=a1,a2,……a9|b1,b2,……b9|……|g1,g2,……,g9

式中染色体位置a1-a9用于编码腐蚀概率Pa，每个字母代表的基因值为0或1，其余参数表征机制同a1-a9。

- 种群准确度计算

将种群中每个个体代入元胞自动机后将会得到各个评估指标，通过取权重的方式将得到单一准确度值Rr=0.1*R(D)+0.3*R(Dn)+0.2*R(hq)+0.4*R(λq)，对取倒数即得到适应度E，适应度越大模拟越精准。

- 遗传选择

在遗传算法的进化过程中，采用锦标赛选择机制筛选具有繁殖资格的个体以进行后续的交叉与变异操作。该机制通过多次随机抽取规模为3的个体子集构成锦标赛单元，从中选择适应度最高的个体进入交配池，直至构建出a%×m组的父代交配池。

- 遗传交叉

采用单点交叉策略，对父代交配群中a%×m个父代个体随机配对。基础交叉概率设为0.65，并根据配对个体适应度差异动态调节交叉概率，当配对差异小于15%时交叉概率提升至0.85，大于30%时交叉概率降至0.5。表现如下：

原始个体A:10|1101101      交叉后个体A:10|1110101

原始个体B:10|1110101      交叉后个体B:10|1101101

- 遗传变异

采用自适应位点变异策略。对交叉后形成的a%×m个子代个体，以0.05的基础变异概率进行基因扰动，通过随机选择基因位点进行等位基因替换实现变异。

- 种群重组和迭代终止

新生成的a%×m个子代个体替换父代个体中a%×m个适应度较低的个体组合成新的种群，并重复（2）-（5）的过程，当适应度大于10时或达到最大迭代次数200后模型将会停止并选取历代种群中适应度最大的个体的元胞自动机腐蚀形貌作为下一阶段元胞自动机的初始形貌。

2.5.2.3  元胞自动机耦合遗传算法

依托上述元胞规则及遗传算法，所提融合算法计算步骤如下图7所示：

- 设定元胞自动机模型的腐蚀参数边界条件，基于元胞腐蚀参数的取值范围及遗传算法种群规模完成初始种群构建。

- 将种群个体代入遗传算法获得重组概率参数并进行元胞自动机迭代计算，获取各腐蚀参数组合的适应度值。当适应度函数值满足预设阈值10（即各评价指标平均误差小于10%）时输出当前模型，否则继续执行遗传算法迭代优化。

- 遗传算法根据元胞自动机输出的适应度值对种群执行选择、交叉、变异及重组操作，生成下一代种群，并重复步骤（2）-（3）直至适应度达标或达到预设迭代次数。

- 若迭代过程中适应度始终未达阈值，判定遗传算法陷入局部最优解。为维持种群多样性，系统将通过扩大种群规模、提高基础变异概率重新启动计算；若优化后仍未满足要求，则默认模型精度受限，此时遍历所有迭代样本并输出最优结果作为阶段性优化解。

- 将上一阶段获得的最优个体元胞状态作为下一阶段遗传算法的初始输入，重复步骤1-4直至完成全阶段优化流程。

图7  算法运行图

Fig. 7  Algorithm operation diagram

2.5.3钢材大气腐蚀模拟结果

为降低同一腐蚀时间段内试件腐蚀形貌的个体差异，本研究对试验数据进行统计整合：分别采集碳钢和耐候钢正反面的腐蚀形貌特征参数，并计算各参数的平均值作为该时间段的代表性数据用于后续的模拟具体数据如表2-8所示。

表2-8碳钢与耐候钢腐蚀表面特征参数统计结果

| 腐蚀天数 | Q355 |  |  |  | Q370NH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Huni /μm | Hnoi /μm | Hq |  | Huni /μm | Hnoi /μm | Hq |  |
|  |  |  | μ | σ |  |  | μ | σ |
| 5 | 65 | 53 | 3.94 | 0.23 | 49.25 | 30.75 | 3.94 | 0.23 |
| 10 | 85 | 76 | 4.17 | 0.24 | 73.25 | 42 | 4.05 | 0.23 |
| 15 | 109 | 96 | 4.65 | 0.26 | 125.7 | 92.5 | 4.4 | 0.33 |
| 20 | 167.5 | 132 | 4.5 | 0.34 | 191 | 131.25 | 5.04 | 0.49 |
| 30 | 207 | 159 | 4.79 | 0.27 | 155.25 | 139.5 | 4.83 | 0.47 |
| 40 | 187 | 141 | 5.02 | 0.22 | 192.25 | 147.5 | 4.97 | 0.46 |
| 60 | 267 | 250 | 5.05 | 0.29 | 264 | 202 | 5.5 | 0.45 |
| 80 | 283.25 | 272.75 | 5.49 | 0.29 | 305 | 243.5 | 5.36 | 0.45 |
| 100 | 297.25 | 250 | 5.46 | 0.23 | 315 | 252 | 5.59 | 0.36 |

基于实测参数统计值，采用元胞自动机模型开展腐蚀演化模拟，其中选取腐蚀概率Pa（0，0.25）、钝化概率Pb（Pa，1）、钝化膜破裂概率Pd（0，0.1）、腐蚀概率增强系数S1（1，35）、钝化概率衰减系数S2（0，0.8）、破裂溶解增强系数S3（1，35）及凸位增强系数S4（2，10）、氯离子浓度阈值T（10，35）作为迭代优化参数嵌入遗传算法，以宏细观指标偏差计算得到的适应度为优化指征进行迭代优化，得到不同腐蚀阶段元胞自动机腐蚀演化模拟结果，提取腐蚀形貌特征参数与试验结果进行对比，如图9所示。为直观比较元胞自动机模拟结果，采用Matlab中的conv2函数通过二维卷积运算将元胞自动机数据平滑处理，并采用mesh函数划分绘图，如图10所示。图中Z方向原点为初始未腐蚀位置，Z值大小即为腐蚀深度。

碳钢

耐候钢

图9  元胞自动机误差图

Fig. 9   cellular automaton error maps

碳钢

耐候钢

图10  元胞自动机模拟形貌图

Fig. 10  Cellular automaton simulation morphology diagram

在宏观腐蚀深度演变方面，模拟曲线与实验真实值在总体变化趋势上保持吻合。对于碳钢与耐候钢，模拟得到的平均腐蚀深度与非均匀腐蚀深度均能反映出随腐蚀时间延长而增加的演化规律。但在部分时间节点，模拟值与真实值之间存在一定波动偏差，该差异主要源于实验数据采集方式的特点—实测数据系由相互独立试件在不同腐蚀阶段的离散取样获得，而非单一试件腐蚀形貌的连续追踪量测；在微观形貌统计特征方面，从蚀坑径深比的对数分布来看，模拟值与实验值在各腐蚀阶段的分布区间基本重叠，均值演变趋势保持一致，随着腐蚀时间延长，两种材料的径深比分布均呈现向高值区偏移的特征，反映了蚀坑由初期浅宽形态向中后期深窄形态演变的几何规律。从蚀坑深度的对数分布来看，模拟数据与真实数据在分布形态、中位数演变及四分位间距上具有较好的相似性，尤其是在腐蚀中后期，两者分布范围趋于接近，但在腐蚀初期，模拟数据的离散程度略低于实验值，这可能源于模型在空间离散化尺度方面的简化处理以及模型初始参数设定中对材料表面微观缺陷的随机性描述不足。总体而言，模拟结果与实验数据在微观统计规律上具有良好的一致性。由图10可见，腐蚀初期试件表面整体保持平整，Z轴腐蚀深度数值集中于低区间且分布范围窄，此阶段腐蚀行为以表面均匀减薄与浅表微坑形核为主要形式，无明显局部深度腐蚀特征；随着腐蚀时间的延长，试件表面粗糙程度持续加剧，Z轴高深度数值对应的区域占比显著增多，且深度峰值不断向高值方向偏移，腐蚀损伤形式由初期的面状均匀分布，逐步向局部深坑化、不均匀的形态转变。

为进一步揭示腐蚀形貌对材料力学性能的影响机制，基于元胞自动机模拟获取的腐蚀表面网格高程数据，采用2.4.3节所述的点云建模方法构建三维有限元模型并开展单调拉伸数值模拟，得到的碳钢和耐候钢应力-应变曲线及典型应力云图如下所示。

(a)碳钢	                          (b)耐候钢

图11 模拟拉伸应力应变曲线

Fig. 11  s

图12  碳钢拉伸应力云图

Fig. 12  s

(a)5d              (b)30d            (c)60d              (d)100d

图13  碳钢力学性能对比图

Fig. 13  s

图14  耐候钢拉伸应力云图

Fig. 14  s

(a)5d              (b)30d            (c)60d              (d)100d

图15  耐候钢拉伸应力云图

Fig. 14  s

由应力-应变曲线（图11）可见，不同腐蚀时长下碳钢与耐候钢均呈现典型弹塑性变形特征，弹性阶段曲线均近似线性，弹性模量随腐蚀时长延长均无显著变化，短中期腐蚀对两种钢材初始刚度的影响规律基本一致。在屈服及早期强化阶段，两种钢材的力学行为呈现明显差异：碳钢5d与10d短期腐蚀试样的屈服应力显著高于更长腐蚀时长的试样，应力水平未表现出随腐蚀时间延长而持续下降的趋势；而耐候钢在全腐蚀周期其屈服强度随腐蚀时间延长呈平稳、连续的缓慢衰减特征。尽管二者力学行为存在上述差异，但100d试样屈服应力较5d试样的降幅相近，腐蚀对两种钢材屈服性能均具有持续劣化作用。进入后续强化与峰值阶段后，两种钢材峰值应力随腐蚀时间延长均整体呈持续下降趋势，但耐候钢峰值应力下降速率略缓于碳钢；同时，二者达到峰值应力对应的应变均随腐蚀时间增加逐渐减小，颈缩阶段的应力下降速率随腐蚀时间延长均明显加快，其中碳钢颈缩阶段应力下降更陡峭，脆性断裂倾向更显著。

为系统评估数值模型对两种钢材不同腐蚀时长下力学行为的预测能力，本文从两种钢材各9组腐蚀样本中，选取5、30、60、100d四组代表性试样进行模拟与试验曲线对比分析，仅对弹性段至峰值应力前的稳定变形阶段进行验证。结合图13和15对比结果可知，两种钢材各腐蚀工况下，数值模拟得到的应力-应变曲线与试验实测曲均具有较高的一致性，但模型对二者的预测精度存在细微差异：对耐候钢的模拟曲线与试验曲线吻合度略高于碳钢，在屈服阶段，能更精准复现耐候钢平稳衰减的应力特征；对碳钢短期腐蚀试样的应力波动模拟则存在小幅偏差，但整体仍可有效反映两种钢材腐蚀后的力学响应规律。

两种钢材的力学性能变化情况均与其对应应力云图12和14反映的变形特征一致：随着腐蚀时间的延长，两种钢材应力分布形态随腐蚀时间延长均呈现出明显的局部化发展趋势，高应力区域随腐蚀加剧逐渐收缩并集中于试样局部区域，应力分布的非均匀性不断增强。其中，碳钢应力局部化发展更快，短期腐蚀阶段即出现明显的应力集中倾向；而耐候钢在中期腐蚀前应力分布仍保持相对均匀，应力集中现象出现较晚且演化平缓。当腐蚀时间进一步延长，两种钢材试样应力集中现象愈加突出。

后续的三个方向：

- 首先怎么根据现有腐蚀数据不全的情况下推导后续腐蚀变化

初步想法：基于他人论文中的拟合数据曲线和自己论文中的拟合数据曲线获取一个相应的增长规划并对后续的腐蚀平台段进行一个相应的拟合

- 获取温师兄的相关腐蚀滞回相关的数据，基于自己的方法进行一个模拟，并和单调拉伸做一个相应的结合丰富文章内容

- 做圆柱形的一个构件腐蚀仿真模拟，但没有对应的试验需要了解人家的实验获取其实验曲线，并结合自己的建模方法生成相应的腐蚀面并进行结构模拟。

- 中华人民共和国国家标准. GB/T 228.1—2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 [S]. 北京：中国标准出版社，2021.

- 中华人民共和国国家标准. GB/T 10125—2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 [S]. 北京：中国标准出版社，2021

- 赵朋飞，郭文营，文磊，等。装备典型材料循环盐雾加速腐蚀行为与机理研究 [J]. 装备环境工程，2024, 21 (7): 9-xx.

- 全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183).金属和合金的腐蚀　腐蚀试样上腐蚀产物的清除:GB/T 16545-2025[S].中国标准出版社,2025.

- Wei, H., Tang, Y., Chen, C., & Xi, P. (2024). Corrosion behavior and microstructure analysis of butt welds of Q690 high strength steel in simulated marine environment. Journal of Building Engineering, 84, 108509.

- Wang Y, Xu S, Wang H, et al. Predicting the residual strength and durability of corroded steel based on the corrosion morphology[J]. Construction and Building Materials, 2022, 62: 626-635.

- 徐善华，宋翠梅，李晗.模拟海洋和一般大气环境下锈蚀钢材表面形貌差异 [J]. 材料导报，2021, 35: 125-132.

- Guo, Z., Wang, L., Ma, Y., Wu, B., Ren, L., Gui, S., & Su, X. (2024). Probabilistic fatigue life prediction of corroded PC beams considering spatial variability of pitting corrosion. Engineering Structures, 306, 117721.

- Morcillo M, Diaz I, Chico B, et al. Weathering steels: from empirical development to scientific design. a review[J]. Corrosion Science, 2014, 83:6-31.

- EVANS U R, TAYLOR C A J. Mechanism of atmospheric rusting[J]. Corrosion science, 1972, 12(3): 227-246.

- ZEKRI A, LIU Q, HASSAN O A, et al. Mechanisms and evidence of chloride-accelerated pitting in gas pipeline steel[J]. Engineering Failure Analysis, 2025, 181: 109944.

- REINOSO-BURROWS JC, TORO N, CORTÉS-CARMONA M, et al. Cellular automaton modeling as a corrosion management tool[J]. Materials, 2023, 16(17): 6051.

- Zhang B, Wang J, Wu B, et al. Unmasking chloride attack on the passive film of metals[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4942.

- 余玉洁,温家森,段瑞飞,等.钢结构电化学酸雾加速腐蚀试验方法设计[J].实验技术与管理,2025,42(07):188-194.

- 王友德,史涛,夏敏,等.基于形貌的结构钢锈蚀评价指标及提取方法[J].材料导报,2021,35(16):16138-16143.

- 余玉洁,罗永琪,孙洪斌,等.海洋大气环境中Q370qENH耐候钢的应力腐蚀演化[J].建筑材料学报,2023,26(12):1271-1278.

- 黄涵,邹梧梧,阳霞,等.工业大气环境下Q345NH钢的腐蚀形貌演变及力学性能退化[J/OL].铁道科学与工程学报,1-12[2025-11-10].